	贵州省工商行政管理局
    2014年 鞋类商品质量抽检不合格商品及销售者名单

	序号
	样品名称
	销售者
	标称商标
	标称生产企业
	规格
	生产日期或批号
	主要不合格项目

	1
	PU皮革胶粘时装女鞋

	贵阳神奇百盛商业发展有限公司
	达芙妮
	生产商：深圳市耀群实业有限公司
经销商：达芙妮投资（集团）有限公司
	230mm（1.5）36

	1014404099113

	剥离强度、勾心硬度


	1
	女皮鞋
	贵阳星力百货荔星名店有限公司
	古驰
	古驰（中国）贸易有限公司
	230mm（一型半）36
	805878095
	剥离强度

	2
	女式牛皮鞋
	贵阳星力百货购物广场有限公司
	STELLA LUNA
	东莞兴雄鞋厂
	230mm（1.5）
	SLP314228
	耐折性能、剥离强度

	3
	女式PU单鞋
	龙华（个人）七星关区威宁路12号
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　　　　　意尔康 

	意尔康股份有限公司
	（1.5）225mm
	S551CE46332U-66
	帮底剥离强度

	4
	男鞋
	大方县昌栋皮鞋店
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      BALIL AOTOU                                                    

	制造商：永嘉县舒服康鞋业有限公司
商标被许可人：广州巴黎老头鞋业有限公司
	（2.5）245mm
	605
	帮底剥离强度

	5
	女鞋
	黔西县朱老四黔驰鞋业
	黔驰TM
QIANCHI
	贵州省黔驰鞋业
	240（二型半）
	SB533188
	帮底剥离强度

	6
	黑色羊皮女浅口鞋
	安顺开发区南马康奈皮鞋店
	康奈
	康奈集团有限公司
	235（1.5）
	32071-5110
	勾心纵向刚度、勾心弯曲

	7
	YANANO女鞋
	安顺市西秀区非常兔仔唛童装专卖店
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耶纳诺啄木鸟

	鹤山市信隆鞋业有限公司（制造商）
啄木鸟鞋业有限公司（商标被许可人）
	240（1.5）
	PY406
	帮底剥离强度

	8
	休闲鞋
	鲍智辉(个人)安顺市西秀区若飞北路
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　POLO VILLAE

	广州市威特服饰有限公司
	250  40
	XCFS749
	帮底剥离强度

	9
	未标注（女鞋）
	红果百姓鞋店
	啄木鸟
	永嘉阿裹保罗鞋业有限公司
	220（1.5）
	16-208
	帮底剥离强度

	10
	女鞋
	红果百姓鞋店
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　　啄木鸟

	永嘉阿裹保罗鞋业有限公司
	220（1.5）
	698-709
	帮底剥离强度

	11
	男单
	麻福传（个人）凯里市中博C栋一层47－48号
	[image: image6.jpg]GSHDER KING




SPIDERKING

	蜘蛛王集团有限公司
	240（2.5）
	033A3022030Q
	帮底剥离强度

	12
	女鞋
	贵州省都匀市宾隆购物有限公司
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SS&99

	时尚九九（香港）集团控股有限公司
	35 225（1.5）
	S8005
	帮底剥离强度、勾心硬度

	13
	女鞋
	贵州省都匀市宾隆购物有限公司
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  GDFENDU

	温州市风度鞋业有限公司
	（1.5）225
	D28169黑
	帮底剥离强度

	14
	女鞋
	贵州省都匀市宾隆购物有限公司
	GDFENDU
	温州市风度鞋业有限公司
	（1.5）220
	D28171
	帮底剥离强度

	15
	女鞋
	贵州省都匀市宾隆购物有限公司
	BALILAOTOU
	永嘉县舒服康鞋业有限公司
	230（1.5）
（一型半）36
	8002
	帮底剥离强度

	16
	男休闲鞋
	铜仁市碧江区公牛世家休闲鞋专卖店
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      公牛世家

	制造商：公牛世家（福建）鞋业发展有限公司/美国公牛世家国际投资公司（授权）
	235（2.5）
	2A5738W27
	帮底剥离强度

	17
	女鞋
	铜仁市碧江区公牛世家休闲鞋专卖店
	艾拓Aituo
	福建省泉州市豪达鞋业有限公司/艾拓（香港）国际集团有限公司（授权）
	230 36
	S786
	耐折性能、标识

	18
	精品女鞋
	铜仁市碧江区公牛世家休闲鞋专卖店
	艾拓®
Aituo
	福建省泉州市豪士达鞋业有限公司
	225mm（一型半）
	10033
	剥离强度、勾心抗弯刚度、勾心硬度

	19
	女鞋 
	赤水市圣帝罗阑专卖店
	利馨雅格
	卡仙利尔鞋业有限公司
	235（一型半）
	E01010-3A-0
	剥离强度、标识

	20
	未标注（鞋）
	赤水市圣帝罗阑专卖店
	纳奥妮斯
	广州市白云区三元里名将皮鞋商行
	220
	Z332-13
	帮底剥离强度、勾心硬度

	21
	女鞋
	赤水市圣帝罗阑专卖店
	利馨雅格
	卡仙利尔鞋业有限公司
	220（一型半）
	E02030-22A-0
	剥离强度、标识

	22
	未标注鞋
	赤水市圣帝罗阑专卖店
	纳奥妮斯
Naaonisi
	广州市白云区三元里名将皮鞋商行
	225(1.5)
	Z343
	剥离强度


